南京审计大学四色分类挂车用垃圾桶采购项目询价函

采购编号：NSCN2021-024

各供应商：

我校拟对 四色分类挂车垃圾桶采购 项目进行询价采购，现邀请贵单位进行报价，并提请注意以下事项：

- 项目名称：南京审计大学四色分类挂车垃圾桶采购项目

- 项目预算：￥12万元

三、项目概况：

本项目需采购240L容量四色分类挂车垃圾桶共计500只，详见具体要求。

四、具体要求：

4.1购置数量

| 序号 | 品名 | 数量（只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240L垃圾桶（灰色） | 330 | 以采购人提供的样品为准 |
| 2 | 240L垃圾桶（红色） | 23 |  |
| 3 | 240L垃圾桶（蓝色） | 23 |  |
| 4 | 240L垃圾桶（绿色） | 124 |  |
|  | 共计 | 500 |  |

4.2外观要求

4.2.1垃圾桶有效容积：240L；单桶（不含桶盖、桶轮、底轴等）≥9.5KG；

4.2.2垃圾桶（含盖）外形尺寸规格（长*宽*高）（mm）：720×570×1050（±1%）；

4.2.3产品采用高密度聚乙烯100%新料（HDPE）一次性注模成型无接缝，外表光滑，容易清洗；单桶体重要求10.3KG以上，整体重量16KG以上；

4.2.4滚轮：优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，每轮承载力≥120KG；确保不会被盗卸；耐低温，抗压，2年使用寿命；

4.2.5轮轴：插入防盗式结构，轴采用Q235钢材料，表面电镀锌12μ的厚度，防锈时间为6年；

4.2.6桶盖：采用100%高密度聚乙烯，厚度≥3.5mm；桶盖前沿设计把手，在使用者不接触桶盖的情况下将其掀起；要求具有外观新颖，使用卫生方便和结构强度高的特点；

4.2.7桶体：采用100%高密度聚乙烯，壁厚≥4.5mm，垃圾桶沿口设置加固桶沿的加强筋；桶身正面加强筋≥270mm；桶体及桶盖要求插销为ABS材质，原料中注入高质量防紫外线原料占3%，颜料色素占5%，以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不退缩长达6年；

4.2.8桶口及加强筋壁厚≥5mm，桶顶部外沿厚度≥6mm，顶部外沿每边设纵向加强筋4条，加强筋厚度5mm；

4.2.9垃圾桶裙边内部设有网状加强筋，确保垃圾桶和翻桶架（后压车配套装置）在衔接作业时的紧密结合，产品底部最少不低于5个PC材质的防滑耐磨垫；

4.2.10把手：有把手加强筋，把手表面设有防滑颗粒，手感舒适，力度适中，把手与桶身之间的的间距适中；

4.2.11外观垃圾桶表面光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡、裂纹等；塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，闭合部位无明显变形；

4.2.12桶身为红、蓝、灰、绿四种颜色；桶身根据招标方要求喷绘“有害垃圾”、“可回收物”、“其他垃圾”、 “餐厨垃圾”标志，符合2018年南京市最新垃圾分类标识规范；

4.2.13桶体表面印图案经过特殊处理，牢固不易脱落，表面图案对光线有反射作用；

4.2.14投标方在评标时，需携带四分类垃圾桶至现场，供采购方查验。

4.3技术要求

4.3.1产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能，高温65℃、低温-20℃的气温下，不变形，不开裂；

4.3.2 材料：高密度聚乙烯新料（HDPE）；

4.3.3橡胶轮与底轴连接方式：直接插入，自然固定，防止盗卸；

4.3.4颜色：符合生活垃圾分类要求，色彩鲜艳，且至少两年内不褪色；

4.3.5耐腐蚀，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性；

4.3.6产品保质期1年，期间垃圾桶结构不会变脆弱和变形；

4.3.7产品执行标准、标准号：《中华人民共和国城镇建设行业标准-塑料垃圾桶通用技术条件》，标准号：CJ/T280-2008。

4.4交付要求

4.4.1提供近期的原料进货凭证、发票、检测报告以及品牌型号的复印件；

4.4.2提供使用辅件、配件明细清单、进货渠道及相关证明；

4.4.3提供垃圾桶的成品相关检测报告；

4.4.4所有垃圾桶的报价均为送货并放置、安装到指定位置的价格（不含混凝土基础价格）；（放置位置比较分散，校区内大约三十多处）

4.4.5提供在南京地区有固定场所的经营、维护机构的相应说明与证明资料。

4.4.6送货及安装地点为南京审计大学浦口校区；

4.4.7送货时间：供货方按照采购方指定时间内供货。

4.5验收要求

*按采购人提供的实物样品、询价函中规定的要求及国家相关的行业标准对成交人的产品进行验收，成交人提供的产品不符合采购人提供的样品要求、询价函的要求、国家相关的行业标准，采购人有权取消其中标资格。

需要时采购人可到生产厂家实地考察，进行现场确认。

4.6售后服务

4.6.1垃圾桶的质保期为一年，质保期内成交人应做到定期上门服务，免费保修和更换配件服务。

4.6.2各报价供应商应在报价函中提供一份详细的售后服务计划承诺书（需列明质保期、维修保养计划、维修响应计划以及质保期满后维修、更换易损件报价）。

五、报价单编制及报价要求：

*1．各供应商须按照采购人规定的格式填制报价回复函（见附件1），报价回复函、相关承诺（格式自拟）、计划书（格式自拟）等加盖供应商公章后均以扫描件邮件形式发送。

2. 请报价供应商根据实际情况综合考虑对完成本项目所有涉及的内容进行报价，报价时未列明的费用均视为报价供应商所作的优惠，结算时不予调整。踏勘现场，查看样品，请联系杨老师：13851666750

*3．报价总额不得超过项目预算（12万元），超过预算的采购人有权不接受该报价。

4．报价回复函提交接收邮箱为： zbcg@nau.edu.cn  。

5．报价回复函发送截止时间：2021年9月30日下午2:30

- 确定成交供应商办法：在承诺完全响应采购人相关要求、确保服务质量的前提下，报价最低者作为成交供应商。采购人有权拒绝任何或所有的报价，对未成交原因，采购人有权不作解释。

- 价款支付（成交报价在服务期内不因政策性因素等做任何调整）：。

本项目有预付款，产品安装验收合格后付到合同价的90%，余款留作质保金，一年质保期满后，无质量问题，尾款一次性付清。

联系人：高老师  025-58318709

南京审计大学

二〇二一年九月二十六日

附件1：

报价回复函

南京审计大学：

你方NSCN2021-024号询价函（包括更正公告，如果有的话）收悉，我方经详细审阅和研究，现决定参加本次采购项目报价。

我方郑重承诺：我方完全响应你方NSCN2021-024号询价函要求，并确保服务质量满足要求，并作出如下报价：

| 序 号 | 项目 | 单位 | 数 量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240L垃圾桶（灰色） | 只 | 330 |  |  |
| 2 | 240L垃圾桶（红色） | 只 | 23 |  |  |
| 3 | 240L垃圾桶（蓝色） | 只 | 23 |  |  |
| 4 | 240L垃圾桶（绿色） | 只 | 124 |  |  |
| 总价 |  |  |  | 人民币 元整 ¥ 元 |  |
| 免费质保期 |  |  |  | 年（验收合格之日起计） |  |
| 供货期是否满足采购人要求 |  |  |  |  |  |

报价供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：                 联系方式：